## Агро Эластик Эво

## Шланг Томифлекс типа "Агро" Эластик Эво из ПВХ

## Рабочая температура: от -45°С до +50°C

## Цвет: зеленый

## Свойства: шланг из ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких температур, усиленный противоударной спиралью из жесткого ПВХ. Внутренняя и внешняя поверхность гладкая. Специальный ПВХ придает этому шлангу большую гибкость и эластичность, а также более высокую, по сравнению с «Агро» Эластиком, устойчивость к низким температурам.

## Области применения: очистка канализации и сточных вод, цистерн, а также в случаях, когда необходима высокая гибкость при использовании шланга. Подходит для использования при очень низких температурах, а также в качестве заборного рукава для пожарных нужд.

## Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20(С

| Внутренний диаметр, мм | Вес, г/м | Толщина стенки, мм | Рабочее давление, бар | Максимальное давление, бар | Радиус изгиба, мм | Вакуум, м/Н2О | Длина бухты, м | Объем упаковки, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 1700 | 5,5 | 1,8 | 5,4 | 225 | 7 | 30 | 0,417 |
| 100 | 2700 | 6,3 | 1,3 | 3,9 | 297 | 7 | 30 | 0,820 |
| 102 | 2750 | 6,3 | 1,3 | 3,9 | 302 | 6 | 30 | 0,865 |