## АГРО ЭЛАСТИК Л

## Шланг Томифлекс типа "Агро Эластик" Л из ПВХ

## Рабочая температура: от-40°С до +50°C

## Цвет: красный

## Свойства: шланг из ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких температур, усиленный противоударной спиралью из жесткого ПВХ. Специальный ПВХ придает этим шлангам высокую гибкость и более высокую по сравнению с обычными шлангами устойчивость к низким температурам.

## Области применения: очистка канализации и сточных вод, цистерны, а также в случаях, когда необходима большая гибкость при использовании шланга. Особенно подходит для использования при очень низких температурах. Подходит для использования в качестве заборного рукава для пожарных нужд.

## Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20(С

| Внутренний диаметр, мм | Вес, г/м | Толщина стенки, мм | Рабочее давление, бар | Максимальное давление, бар | Радиус изгиба, мм | Вакуум, м/Н2О | Длина бухты, м | Объем упаковки, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 1325 | 4,7 | 1,8 | 5,4 | 238 | 7 | 30 | 0,406 |
| 100 | 2300 | 6,0 | 1,3 | 3,9 | 313 | 7 | 30 | 0,820 |
| 102 | 2350 | 6,0 | 1,3 | 3,9 | 318 | 6 | 30 | 0,845 |