## Фуд УЧ, Фуд УЗ

## Шланг Томифлекс типа "Фуд УЧ" из ПВХ,

## Шланг Томифлекс типа "Фуд УЗ" из ПВХ

## Рабочая температура: от -20° C до +60° C

## Цвет: прозрачный с черной или зеленой спиралью

## Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.

## Области применения: для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса и молока, в сельскохозяйственном машиностроении и т. д. Шланги соответствуют европейским нормам для перекачки пищевых продуктов и имеют действующее удостоверение о государственной гигиенической регистрации Министерства Здравоохранения РБ. Шланги могут применяться в системах и устройствах защиты органов дыхания.

## Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20(С

| Внутренний диaметр, мм | Вес, г/м | Toлщинa стенки, мм | Рaдиус изгибa, мм | Рaбoчее дaвление, бaр | Максимальное дaвление, бaр | Вaкуум, м/H2O | Длина бухты, м | Объём упаковки, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 330 | 3 | 110 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,065 |
| 30 | 485 | 3,5 | 130 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,080 |
| 32 | 450 | 3,1 | 140 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,092 |
| 63 | 1340 | 4,3 | 270 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,299 |