Агрофлекс тип 2

Шланг из ПВХ "Агрофлекс тип 2"

Соответствует требованиям: PN-EN ISO 3994:2014, TWT-ZPR-01/2013, ISO 1746.

Рекомендованная производителем эксплуатационная температура: 10…+55°C. Радиус изгиба при -10 ° C = 20 x внутренний диаметр шланга Цвет: зеленый.

Конструкция: стенки шлангов из смягченного ПВХ усилены спиралью из твердого ПВХ, имеют гладкую внутреннюю поверхность. Области применения: для транспортировки технической и морской воды, кормов, сточных вод и шламов, слабых химических растворителей, минеральных и органических удобрений, малоабразивных материалов. Особые свойства: При изгибе до диаметра, указанного в таблице, шланг сохраняет свою структуру, не ломается и не лопается. Шланги обладают

стойкостью к вакууму. При температуре 23°С на шланге, подвергнутом воздействию вакуума величиной до 65 кПа (абсолютное давление 35 кПа), не появляются вмятины и разрывы.

| Внутренний диаметр (мм) | Предельно допустимое отклонение внутреннего диаметра (мм) | Толщина стенки (мм) | Вес (г/м) | Максимально допустимое рабочее давление (MPa) при температуре 23 +/- 2oC | Максимально допустимое рабочее давление (MPa) при температуре 55 +/- 2oC | Радиус изгиба (мм) при температуре 23 +/- 2°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | +/- 0,75 | 3,30 | 335 | 0,73 | 0,21 | 100 |
| 25 | +/- 1,25 | 3,70 | 400 | 0,73 | 0,21 | 125 |
| 32 | +/- 1,25 | 4,20 | 580 | 0,5 | 0,15 | 160 |
| 35 | +/- 1,25 | 4,20 | 610 | 0,5 | 0,15 | 170 |
| 38 | +/- 1,50 | 4,20 | 680 | 0,5 | 0,15 | 190 |
| 40 | +/- 1,50 | 4,50 | 710 | 0,5 | 0,15 | 200 |
| 50 | +/- 1,50 | 4,80 | 970 | 0,5 | 0,15 | 250 |
| 63 | +/- 1,50 | 5,40 | 1405 | 0,5 | 0,15 | 315 |
| 75 | +/- 2,00 | 5,50 | 1680 | 0,4 | 0,13 | 375 |
| 80 | +/- 2,00 | 5,80 | 1795 | 0,4 | 0,13 | 400 |
| 90 | +/- 2,00 | 6,20 | 2055 | 0,4 | 0,13 | 450 |
| 100 | +/- 2,00 | 6,70 | 2600 | 0,3 | 0,10 | 500 |
| 110 | +/- 2,00 | 6,70 | 2910 | 0,3 | 0,10 | 550 |
| 125 | +/- 2,00 | 7,20 | 3395 | 0,3 | 0,10 | 625 |
| 150 | +/- 2,00 | 8,40 | 5000 | 0,26 | 0,08 | 750 |
| 160 | +/- 2,00 | 8,50 | 5500 | 0,26 | 0,08 | 800 |
| 200 | +/- 2,00 | 10,00 | 7560 | 0,26 | 0,08 | 1000 |